WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE DREWNA

- wygląd (barwa, połysk, rysunek)

- gęstość

- zachowanie się względem wody (wilgotność, higroskopijność, pęcznienie i skurcz, przewodzenie wody, nasiąkliwość)

- izolacyjność: cieplna, elektryczna, akustyczna

- rozszerzalność cieplna

- zapach

- trwałość

Wygląd (barwa, połysk, rysunek) zależy od:

- gatunku drewna

- warunków klimatycznych

- warunków wilgotnościowo – temperaturowych

- infekcja grzybami powoduje sinienie

- przyrosty roczne – słoje i układ sęków nadaje

- drewnu charakterystyczny dla danego gatunku

- rysunek

Gęstość:

- drewno to ciało porowate

- szkielet ścian komórkowych wypełniony jest powietrzem lub wodą

- gęstość zależy od gatunku drewna, wilgotności, położenia w pniu

- bardzo duży wpływ na gęstość drewna ma jego wilgotność dlatego najczęściej gęstość podaje się dla wilgotności 15 % - ρN,

- gęstość drewna całkowicie suchego – ρ0

- gęstość samej substancji komórkowej jest dla wszystkich gatunków praktycznie jest taka sama i wynosi

- ok.1,5 kg/m3

Wpływ gęstości drewna na cechy wytrzymałościowe

Zachowanie się względem wody (wilgotność, higroskopijność, pęcznienie i skurcz, przewodzenie wody, nasiąkliwość)

Wilgotność:

GN – ciężar drewna w stanie wilgotnym

GT – ciężar w stanie absolutnie suchym

Rodzaje wody:

- kapilarna – wolna, znajdująca się w naczyniach komórek i cewkach (drzewo żyjące i świeżo

- ścięte); woda może wyciekać po przecięciu kory

- higroskopijna – związana, która nasyca błonę komórkową lub jako para wodna w zajmuje wolne większe przestrzenie

- związana chemicznie – nie można jej usunąć metodami fizycznymi, np. przez suszenie

Stany równowagi:

- Stan równowagi higroskopijnej – poziom wilgotności drewna, do której dąży ono w danych warunkach temperaturowych i wilgotności względnej powietrza; wilgotność tę nazywamy wilgotnością równowagową lub powietrzno-suchą

- Stan nasycenia – włókna drewna są całkowicie zwilżone wodą (nie ma wody swobodnie wyciekającej);

- jest to graniczny stan równowagi higroskopijnej – drewno nie jest w stanie wchłonąć więcej pary wodnej z

- powietrza; W≈28%, przy wilgotności względnej powietrza 100%, większą wilgotność można uzyskać jedynie przez zanurzenie w wodzie

- Stan suchy – drewno 0% wilgotności, może być utrzymywany tylko w warunkach laboratoryjnych

Wilgotność równowagowa drewna w zależności od wilgotności względnej powietrza 
w temperaturze 20°C

- wilgotność świeżo ściętego drewna drzew iglastych wynosi 100 -160%

- wilgotność świeżo ściętego drewna drzew liściastych twardych wynosi 50 -130%

- drewno mokre składowane na wolnej przestrzeni traci część wilgoci i dochodzi do stanu powietrzno-suchego o wilgotności 13-20%, przeciętnie 15%

Zachowanie się drewna – a woda

- Pęcznienie – proces polegający na zwiększaniu wymiarów liniowych i objętości drewna przy wchłanianiu pary wodnej lub wody z otoczenia i wnikaniu jej w pory błony komórkowej

- Kurczenie – proces odwrotny do pęcznienia; zmniejszanie się wymiarów na skutek wysychania

Stany ochronne drewna:

Poziom wilgotności drewna ma istotny wpływ na porażenie drewna przez czynniki biotyczne

- stan wilgotny - powyżej 80 % zapobiega rozwojowi grzybów z powodu braku powietrza

- stan suchy - poniżej 20 % zapobiega rozwojowi grzybów z powodu braku wody

Wilgotność a wytrzymałość:

A – rozciąganie wzdłuż włókien

B – zginanie

C – ściskanie wzdłuż włókien

D – ścinanie wzdłuż włókien

Izolacyjność: cieplna, elektryczna, akustyczna

Izolacyjność cieplna

- drewno w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi charakteryzuje się stosunkowo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, zaliczane jest raczej do materiałów termoizolacyjnych

- przykładowo współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] drewna świerkowego i sosnowego w warunkach średnio wilgotnych wynosi:

- w poprzek włókien 0,16 W/mK

- wzdłuż włókien 0,30 W/mK

Rozszerzalność cieplna

- wydłużenie na skutek zmian temperatury dla drewna w stanie użytkowym przebiega w przybliżeniu liniowo

- zmiana długości elementu konstrukcyjnego wynosi

- współczynnik rozszerzalności liniowej αT

- styczny 45 - 60 x 10-6/0C

- promieniowy 25 - 45 x 10-6/0C

- wzdłuż włókien 2,5 -5,0 x 10-6/0C

Łatwopalność

- poważną wadą drewna jest łatwopalność

- drewno im bardziej wysuszone tym łatwiej ulega zapłonowi

- drewno w wysokiej temperaturze wydziela gazy, które w temp. 2500°C ulegają zapłonowi od płomienia, temperaturę samozapłonu dla drewna przyjmuje się w zależności od gatunku 
od 300 – 4700°C

- środki ogniochronne:

- wydzielające w wysokiej temperaturze gaz niepalny ograniczający dopływ tlenu do konstrukcji (siarczan, węglan, fosforan amonu kwaśny węglan sodu i potasu)

- stapiające się, pęczniejące, tworzące szczelną warstwę nieprzepuszczającą tlenu oraz stanowiące termoizolacje (chlorek cynku, fosforan sodu, szkło wodne)

Spadek wytrzymałości więźb dachowych z różnych materiałów w czasie pożaru

Wytrzymałość drewna

- włókna – łańcuchy celulozy maja przebieg zbliżony do osi pnia i w tym kierunku drewno charakteryzuje się największą wytrzymałością

- wytrzymałość w poprzek włókien jest znacznie mniejsza

- podczas rozciągania rozrywane są słabe wiązania poprzeczne między poszczególnymi łańcuchami celulozowymi

- ściskanie zgniata niczym nie wzmocnione ściany komórek

- na wytrzymałość ma wpływ:

- wilgotność

- wady naturalne

- sęki,

- skręt włókien

- krzywizny

- wady spowodowane przez czynniki zewnętrzne

- pęknięcia

- degradacja biologiczna

Drewno jako materiał stosowany w budownictwie

stosuje się zazwyczaj gatunki drewna miękkiego:

- sosna

- świerk

- jodła

Drewno sosnowe:

- miękkie

- łatwe w obróbce

- odznacza się dużą wytrzymałością i sprężystością

- wytrzymałe i trwałe drewno otrzymuje się z drzew rosnących w miejscach piaszczystych

- powinno się ścinać drzewa w wieku 80-120 lat

- prawidłowo ukształtowane drewno charakteryzuje się małą ilością dobrze wyrośniętych sęków

- podatne na korozję biologiczną zatem należy je impregnować

Drewno świerkowe:

- barwa słomkowa do czerwonobiałej

- słoje roczne mniej wyraźne niż w drewnie sosnowym

- występuje dużo sęków

- trudne w obróbce, źle się struga

- mniej sprężyste

- łatwo paczy się i pęka

- jest dość trwałe w warunkach stałej wilgotności

- powinno się ścinać drzewa w wieku 80 -100 lat

- drewna ze świerków nizinnych nie powinno się stosować w miejscach

- narażonych na zawilgocenie

Drewno jodłowe:

- barwa żółtobiała do odcieni czerwieni, szybko ciemnieje

- wyróżnia się szeroki biel

- wyraźnie zaznaczony rysunek uzwojenia

- występuje dużo sęków tak zwanych wypadających

- ma mało żywicy – jest nieodporne na działanie wilgoci

- cięcie 100 lat

- jest miękkie